**Archi+ Big**

مسحوق الجص القائم على الجير مع الحبوب الكبيرة

**خصائص عامة**

**Archi+ Big** هو عبارة عن طبقة من الجص المعدني في مسحوق، يستخدم للتصميم الداخلي. و هو مصنوع من كلس معجون مرطب، الأسمنت الابيض، المجاميع الخاصة و معدلات انسيابية تم اختيارها بعناية لضمان فاعليتها. منحنى الحبوب المعين للمنتج و اسلوب التطبيق يضمن تأثير جمالي جيد، حتى مع وضع طبقة واحدة.

**الاستخدامات**

مع الاحتياطات المناسبة اثناء استخدام Archi+ Big، يمكن استخدامه على:

* قذائف هاون الجير و الأسمنت
* الاداءات المختلطة من قبل
* لصقات الجير و الجبس الموجودة من قبل
* اللصقات الرطبة القابلة للاختراق
* اللوح الجصي

**المميزات**

طبيعة الBinder: الأسمنت الابيض و الراتنجات الاصطناعية

* الكثافة: مسحوق
* عمر وعاء المنتج: 120 دقيقة عند الاختلاط مع الماء (25 درجة مئوية)

**اعداد المنتج**

**Arhi+ Big:** استخدام 4،8-5،7 لتر من المياه النظيفة لكل كيس 15 كجم من **Archi+ Big**.

اسكب **Archi+ Big** في الماء ببطئ و امزج بعناية حتى تختفي جميع الفقاعات الهوائية. امزج المنتج لمدة 3 دقائق تقريبا، حيث تزيد سرعة الحفار حتى يتكون معجون لين و دسم. ثم اترك المنتج ل5 الى 10 دقائق قبل التطبيق.

**مرحلة الصبغ**

ضع المياه النظيفة في دلو فارغ نظيف. أضف الاصباغ المطلوبة في الماء و امزجها يدويا. عندما تضعف الملونات في الماء، اسكب **Archi+ Big** ببطئ في السائل و اخلط بعناية حتى تختفي اي فقاعات هوائية. امزج المنتج لمدة 3 دقائق تقريبا، مع زيادة سرعة الحفار حتى تتكون عجينة لينة و دسمة. ثم اترك المنتج لمدة 5-10 دقايق قبل التطبيق.

**التخفيف**

Fase Silossanica: تخفيف 1:1 مع الماء.

**تحذيرات**

كمية المياه يجب مداواتها و بقائها ثابتة لتلوين للمنتج.

 دفعات مختلفة ممكن ان تخلق درجات و أنسجة غير متكافئة.

 يجب ان تكون اوقات الخلط نفسها.

لا تستخدم المنتجات بعد انتهاء صلاحية الوعاء الا اذا تسمح اللزوجة على التطبيق.

 لا يضاف الماء اثناء التطبيق من اجل الحد من اللزوجة.

 عدم تطبيق المنتج على ركائز رطبة او اذا تأتي الرطوبة من القاع الى القمة.

**إعداد الركيزة و تطبيقها**

يجب ان تكون الركيزة جافة تماما، خالية من الغبار، مع عدم وجود رطوبة و بقع من الملح.

إزالة اي اثار للنزع.

إزالة باستخدام الحفر الميكانيكي او ضغط عالي للغسل لإزالة اجزاء او اثار الاوساخ. تسوية اي مخالفات في السطح و علاج الثقوب، الشقوق، اعناق و ثغرات في الاماكن المغلقة مع منتجات محددة. انتظر حتى النضج الكامل للركيزة قبل ان تبدأ بالتطبيق.

لإعداد الركيزة، **Archi+ Fondo** (طبقة معدنية) يمكن تطبيقها على طبقة او اثنين من اجل بناء دعم معدني مثالي ل**Archi+ Big**.

على الصخور الجافة و المدمجة، يتم التطبيق باستخدام فرشاة من Decofix (سداده واضحه مصغرة) مخففة بشكل مناسب.

للاسطح الصلبة و المدمجة التي لا تحتوي على طباشير، يمكن تطبيق Novaprimer (سداده صبغية مصنوعة من الاكريليك) يمكن ان يتم تطبيقها في طبقة واحدة، مخففة، باستخدام فرشاة.

عندما تجف الركيزة تماما، يتم تطبيق طبقة واحدة سلسة منArchi+ Big مع مجرفة صلبة غير قابلة للصدأ.

العمل في المنتج عندما لا يزال مبلل مع الجزء السطح من المجرفة، اعتمادا على النتيجة الجمالية المطلوبة.

انتظر اعداد المنتج (الجاف جزئيا) قبل ان يتم تنعيمه باستخدام مجرفة ثابتة غير قابلة للصدأ.

فمن الممكن تعزيز مظهر مزخرف اكثر من خلال تطبيق طبقة او اثنان من Fase Silossanica على السطح الجاف تماما. فإنه من المستحسن ان يتم تطبيق الطبقة الأولى من Fase Silossanica عديم اللون لاضافة طبقات اخرى من Fase Silossanica الملون لإستكمال الديكور و الحماية.

وضع الطبقة الاولى من Fase Silossanica المخففة مع اسفنجة نظيفة و جافة.

إزالة المنتجات الاضافية، و العمل على السطح مع اسفنجة نظيفة و جافة.

عندما تجف الركيزة تماما، يتم وضع طبقة اخرى من Fase Silossanica باتباع نفس الإجراءات.

وقت التجفيف: 48 ساعة تقريبا اعتماذا على نوع الركيزة، معدل الامتصاص و الأحوال الجوية.

**التوصيات**

اثناء عملية التطبيق بأكملها، يجب ان يكون المنتج محمي من تغيرات الباردة و العالية.

لا يمكن ان يقوم تطبيق الطبقة مع الهواء، الركيزة و المنتج ذات درجة حرارة اقل من 5 درجات مئوية و اعلى من 35 درجة مئوية، ولا تحت ضوء الشمس المباشر، ولا على الاسطح المغلية بشدة (حتى لو كان في الظل).

يجب ان تكون الرطوبة البيئية اقل من 75%، و رطوبة الركيزة يجب ان تكون اقل من 10%.

فإنه من المستحسن إكمال كل عمل مع المواد من نفس دفعة من الانتاج. عند استخدام دفعات متعددة، ينصح باعادة خلط منتجات مختلفة معا لتجنب اختلافات طفيفة في التظليل.

للاستخدام الصحيح، تخفيف و تطبيق المنتجات ذكر هنا،استشارة ورقة البيانات التقنية لكل منهما.

اثناء اعداد الركيزة و تطبيق المنتجات، فمن المستحسن استخدام الادوات بشكل صحيح و اجهزة الوقاية الفردية.

**ادوات التنظيف**

بالماء، مباشرة بعد استخدامها.

**إنتاجية**

Archi+ Big (بقصد المسحوق): 1،2-1،8 كجم/متر في طبقتين اعتمادا على نوع الركيزة. يقترح اختبار فعالية الانتاجية مباشرة على الموقع.

Fase Silossanica: 12-15 متر مربع/لتر لطبقتين اعتمادا على نوع الركيزة. يقترح اختبار فعالية الانتاجية مباشرة على الموقع.

**اللون**

الابيض و بطاقة لون الخرسانة لArchi+.

**التعبئة و التغليف**

Archi+ Big: كيس 15 كجم.

**مدة الصلاحية**

هذا المنتج يضمن تعبئته لمدة 12 شهر، اذا كان يتم تخزينه في حزمته الاصلية المغلقة في درجات حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية و 35 درجة مئوية.

**اجراءات أمنية**

مهيج/خطر على العين/ تهيج الجلد/ ابقاء بعيدا عن متناول الاطفال/تجنب ملامسة العينين/ في حالة ملامسة العينين، يتم غسلها فورا بالمياه العذبة و استشارة طبيب/ ارتداء قفازات مناسبة و حماية للعينين و الوجه/ عدم تنفس الغبار/ اذا ابتلع، اطلب استشارة طبية فورا و ابرز هذه الحاوية او الملصق.

يجب نقل المنتجات و تخزينها و استخدامها وفقا لمعايير النظافة و السلامة، اتركها لتجف تماما و يتم معاملتهم كنفايات خاصة.

للمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة.

Novacolor تضمن ان المعلومات الواردة تم تقديمها الى افضل الخبرات و المعارف التقنية و العلمية، و لكن لا يمكن اتخاذ اي مسؤولية عن النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق استخدامها حيث ان ظروف التطبيق خارجة عن ارادتها. نوصي بالتحقيق من ملائمة المنتج الى كل حالة محددة.

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n758_archi-big_st_20160322_115446.pdf>