ديون

طلاء الزخرفية المعمارية باستخدام المجرفة للأسطح الداخلية، مع أنماط الذهب المذهلة و الفضة المعدنية.

**المميزات العامة**

أنيماموندي هو الطبقة الزخرفية للأسطح الداخلية مع أصباغ معدنية ناعمة التي تخلق مؤثرات بصرية راقية و لعبة مذهلة من الضوء والظلال.

**الاستخدامات**

يخلق أنيماموندي تأثيرات لونية مخملية تتطابق تماما مع المفهوم الحديث للديكور الراقي للجدران الداخلية في البيئات الحديثة.

**مميزات التحديد**

طبيعة الموثق: البوليمر الاكريليك القائم على المياه.

الكثافة:

**ديون قاعدة الفضة:** 1.10 +/- 0.05 جم / مل

**ديون الذهب 8600:** 1.10 +/- 0.05 جم / مل

**الأداء**

إن تطبيق ديون بسيط و عملي و يمكن لمصمم محترف أو زبون غير محترف الوصول إلى نتائج مرموقة للغاية بسهولة. ديون تسمح لتأثيرات نهائية حسب الطلب و ذلك بفضل تعدد استخداماته و تطبيقه من قبل أدوات مختلفة. نظرا لتنوعها العالي، يمكن تطبيق ديون باستخدام أدوات مختلفة و و يسمح لتحقيق العديد من الظلال المختلفة، و الملمس و التأثيرات المخصصة.

**التخفيف**

ديون: جاهزة للاستخدام في التطبيق مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ.

تخفف مع 20٪ من الماء كحد أقصى إذا تم تطبيقها بواسطة الأسطوانة.

**تحذير**

يجب خلط المنتج بشكل صحيح قبل التطبيق.

لا يتم تطبيقها على أسطح جديدة؛ انتظر فترة النضج لمدة 4 اسابيع عادة.

**إعداد و تطبيق الركيزة**

(T= 25 درجة مئوية، UR=60%)

يجب أن تكون الركيزة جافة تماما، خالية من الغبار، مع عدم وجود الرطوبة و بقع الملح.

يتم دمج او إعادة تسطيح السطح مع منتجات محددة إذا لزم الأمر.

في حالة العفن، يتم علاج السطح بواسطة منتجات محددة و مناسبة.

يجب إزالة اي efflorescence و تقشير طلاء قديم.

يجب إزالة الطبقات العليا من الطلاء القديم القائم على الجير وطلاء tempera.

يجب إزالة الغبار، الضباب الدخاني أو ودائع أخرى قبل التطبيق. وفي حالة الأسطح غير المتجانسة أو الطباشيرية، يتم تطبيق طبقة واحدة من Decofix (سداده الجدار المصغرة) المخفف، باستخدام فرشاة.

على الركائز الجافة والمدمجة، يتم تطبيق طبقة واحدة من Novaprimer (الاكريليك المصطبغ التمهيدي القائم على المياه) المخفف، باستخدام فرشاة أو اسطوانة.

على الركيزة الجافة، يتم تطبيق طبقة واحدة من ديون بواسطة مجرفة الفولاذ أو اسطوانة، يجب نشر الطلاء بالتساوي. قم بإزالة أي كميات إضافية من المنتج.

عند جفاف السطح تماما، يتم تطبيق طبقة ثانية من ديون، غير مخففة، مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ، أو مع اسطوانة من الشعر القصير باستخدام المزيد من المواد قليلا.

العمل على السطح الذي لا يزال مبلل باستخدام مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ مع حركات دائرية، العمل على المنتج حتى الوصول إلى التأثير المطلوب.

وقت التجفيف: 24 ساعة تقريبا. اعتمادا على نوع الركيزة، ومعدل الامتصاص والظروف البيئية.

في حالة التطبيق على اسطح شديدة الإجهاد، فإنه من المستحسن تطبيق طبقة واحدة أو أكثر من الطبقة الواضحة (طبقة واقية شفافة للأسطح الداخلية). يتم تطبيق الطبقة الواضحة على سطح جاف، وتخفيف الطبقة الأولى مع 20٪ من الماء، والطبقة الثانية مع 5٪ من الماء.

يتم تحقيق أفضل تأثير جمالي من خلال تطبيق طبقة واضحة مع الرول النحيف، من أعلى إلى أسفل السطح. معالجة الأسطح بطبقة واضحة قد تظهر تغييرا طفيفا في اللون، اعتمادا على كميات المنتج التي تم تطبيقها.

**تأثير الأنسجة**

بعد الطبقة الأولى من ديون، يتم العمل على السطح الرطب، باستخدام مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ، مع تحركات أفقية أو عمودية على طول السطح بالكامل. انتظر بضع دقائق و كرر هذه العملية، و تمهيد أي كمية من المنتجات. يجب تنعيم أي كمية إضافية من المنتج.

**التوصيات**

اثناء عملية التطبيق بأكملها، يجب ان يكون المنتج محمي من تغيرات الباردة و العالية.

لا يمكن ان يقوم تطبيق الطبقة بوجود الهواء، الركيزة و المنتج ذات درجة حرارة اقل من 5 درجات مئوية و اعلى من 35 درجة مئوية، ولا تحت ضوء الشمس المباشر، ولا على الاسطح المغلية بشدة (حتى لو كان في الظل).

يجب ان تكون الرطوبة البيئية اقل من 75%، و رطوبة الركيزة يجب ان تكون اقل من 10%.

فإنه من المستحسن إكمال كل عمل مع المواد من نفس دفعة الانتاج. عند استخدام دفعات متعددة، ينصح باعادة خلط منتجات مختلفة معا لتجنب اختلافات طفيفة في التظليل.

للاستخدام الصحيح، تخفيف و تطبيق المنتجات ذكر هنا،استشارة ورقة البيانات التقنية لكل منهما.

خلال إعداد الركيزة وتطبيق المنتجات، خلال إعداد الركيزة وتطبيق المنتجات، فمن المستحسن استخدام أدوات و أجهزة الحماية الفردية بشكل صحيح (dpi).

**أدوات التنظيف**

مع الماء، مباشرة بعد الاستخدام.

**المحصول**

ديون: 8-10 متر مربع/لتر، في طبقتين، اعتمادا على نوع الركيزة ومعدل امتصاصها. فمن المستحسن تحديد المحصول الحقيقي مع اختبار أوّلي على ركيزة محددة.

**الألوان**

مجموعة ألوان ديون قاعدة الفضة و الذهب 8600.

**الحزم**

حزم 1 لتر و 5 لتر.

**مدة الصلاحية**

المنتج المعبأ مضمون لمدة 24 شهرا، إذا تم تخزينه في حزمة أصلية مغلقة و ودرجات حرارة مناسبة.

**الإجراءات الأمنية**

توجيه الاتحاد الأوروبي CE/42/2004:

ديون (طلاء تأثير زخرفي)

قيمة الحد من الأتحاد الأوروبي لديون (كات A/لتر): 200جم/لتر (2010)

تحتوي ديون على 200 غرام/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة.

المنتج لا يتطلب وضع علامات عليه وفقا للوائح المعمول بها. استخدام المنتج وفقا للمعايير الحالية للنظافة والسلامة. لا تفرغ في المصارف، دورات المياه أو على الأرض؛ بعد الاستخدام، لا يتم رميه في الحاويات، اسمح للبقايا بالجفاف و عاملهم على أنهم نفايات خاصة. تبقي بعيدا من وجود الأطفال. إذا ابتلعت، اطلب المشورة الطبية فورا، و اظهر هذه الحاوية أو هذا الملصق.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة.

Novacolor تضمن ان المعلومات الواردة تم تقديمها الى افضل الخبرات و المعارف التقنية و العلمية، و لكن لا يمكن اتخاذ اي مسؤولية عن النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق استخدامها حيث ان ظروف التطبيق خارجة عن ارادتها. نوصي بالتحقيق من ملائمة المنتج الى كل حالة محددة.

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n379_dune-e-dune-doro_20140829_094805.pdf>