Era Veneziana

تشطيبات الجص اللامعة القائمة على الجير للاسطح الداخلية و الخارجية

**المميزات العامة**

Era Veneziana هي تشطيبات الجص اللامعة القائمة على الجير، المصنوعة من معجون "غراسيلو" للجير، الرخام المختار، و معدلات ريولوجية، التي تضمن قابلية ممتازة للمنتج.

**الاستخدامات**

يوصى باستخدام Era Veneziana لتزيين الاسطح الداخلية المرموقة. تمثل لصقات الجير الطبيعية افضل الركائز المناسبة، حيث المنتج يتفاعل كيميائيا معهم، و يبني هيئة فريدة من نوعها قادرة على الحفاظ على طلاء الجير لفترة أطول من الزمن.

يمكن ايضا تطبيق Era Veneziana على:

- هاون الجير و الاسمنت

– الاداءات التي تم خلطها مسبقا

– لصقات الجير و الجبس الموجودة من قبل

– اللصقات الرطبة القابلة للاختراق

– الواح الجبس المصنوعة من الجص.

**تحديد المميزات**

طبيعة الموثق: المعجون الرطب، والبوليمرات الفينيل-فيراتيك القائمة على المياه.

كثافة:

Marmur Fine: 1،67 +/- 0،05 غ / مل

**الأداء**

مع ارتفاع أداء نفاذية البخار، Era Veneziana هي المادة المناسبة للحفاظ على معدل نفاذية الركيزة.

**التخفيف**

**Marmorino KS (معجون الجير "غراسيلو" للاسطح الداخلية و الخارجية):** جاهز للاستخدام

**Era Veneziana:** جاهزة للاستخدام

**شمع Cera (شمع ال بولي ايثيلين):** جاهزة للاستخدام.

الحد الأقصى للتخفيف: 100٪ بالماء

Acquadivetro (علاج سيلوكسين الوقائي القائم على المياه): مخفف مع 30% من الحد الأقصى للمياه، يتم تقديرها بعد اختبار التطبيق على الموقع.

**تحذير**

يجب خلط المنتج بشكل صحيح قبل التلوين و التطبيق. لا يتم تطبيقها على ركائز جديدة؛ انتظر فترة النضج لمدة 4 اسابيع عادة.

**إعداد و تطبيق الركيزة**

(T= 25 درجة مئوية، UR=60%)

يجب أن تكون الركيزة جافة تماما، خالية من الغبار، مع عدم وجود الرطوبة و بقع الملح.

على الاسطح الغير طباشيرية المدمجة، ينصح بتطبيق طبقة واحدة من Novaprimer المخفف، باستخدام فرشاة او اسطوانة نحيفة. على الاسطح الخشنة او الطباشيرية، من المستحسن تطبيق طبقة واحدة من Decofix المخفف، باستخدام فراشة او اسطوانة رقيقة. على سطح جاف تماما، يتم تطبيق طبقة واحدة من Marmorino KS بواسطة مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ. يتم تنعيم او إزالة الكمية الاضافية من المنتج. على سطح جاف تماما، يتم تطبيق طبقة واحدة من Era Veneziana بواسطة مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد 8 ساعات على اللأقل، يتم تطبيق طبقة ثانية من Era Veneziana بواسطة مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد 12 ساعة على الأقل، قم بتنعيم ال السطح باستخدام الورقة إذا لزم الأمر، قم بازالة الغبار و انتقل الى تطبيق Era Veneziana في اجزاء صغيرة من الجدار، من أجل خلق مظهر "الجص" النموذجي. عندما يبدأ المنتج بالتكامل، يتم تلميع السطح بواسطة مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ من أجل جعلها أكثر مدمجة و لامعة.

**حماية و زخرفة الركيزة**

من الممكن حماية و تزيين الأسطح الداخلية مع تطبيق شمعCera (ذهب، فضة، برونزية). لمزيد من التفاصيل، انظر لورقة البيانات التقنية لشمع Cera.

يمكن تحقيق حماية أعلى على الأسطح الداخلية عند تطبيق Acquadivetro (علاج سيلوكسين الوقائي).

يجب تطبيق Acquadivetro بعد 20-30 يوما على الأقل من تطبيق Era Veneziana ، في ظروف جوية مستقرة (T= 25 درجة مئوية، UR= 60%)، من أجل السماح لانخفاض درجة حموضة الركيزة أقل من 12. من المهم تحديد معدل تخفيف المنتج من خلال اختبار التطبيق السابق على الموقع. تطبيق Acquadivetro يغير معدل تلميع السطح، مما يجعلها مبهمة.

**التوصيات**

اثناء عملية التطبيق بأكملها، يجب ان يكون المنتج محمي من تغيرات الباردة و العالية.

لا يمكن ان يقوم تطبيق الطبقة بوجود الهواء، الركيزة و المنتج ذات درجة حرارة اقل من 5 درجات مئوية و اعلى من 35 درجة مئوية، ولا تحت ضوء الشمس المباشر، ولا على الاسطح المغلية بشدة (حتى لو كان في الظل).

يجب ان تكون الرطوبة البيئية اقل من 75%، و رطوبة الركيزة يجب ان تكون اقل من 10%.

فإنه من المستحسن إكمال كل عمل مع المواد من نفس دفعة الانتاج. عند استخدام دفعات متعددة، ينصح باعادة خلط منتجات مختلفة معا لتجنب اختلافات طفيفة في التظليل.

للاستخدام الصحيح، تخفيف و تطبيق المنتجات ذكر هنا،استشارة ورقة البيانات التقنية لكل منهما.

خلال إعداد الركيزة وتطبيق المنتجات، فمن المستحسن استخدام أدوات و أجهزة الحماية الفردية بشكل صحيح (dpi).

**أدوات التنظيف**

مع الماء، مباشرة بعد الاستخدام.

**المحصول**

Marmorino KS: 0.8-1 متر مربع/كغ

Era Veneziana: 2-4 متر مربع/كغ، اعتمادا على النتيجة النهائية.

شمع cera: 15-20 m2 / لتر، اعتمادا على نوع الركيزة ومعدل امتصاصها.

Acquadivetro: 7-20 متر مربع/لتر، اعتمادا على نوع الركيزة ومعدل امتصاصها.

**مجموعة الألوان**

أبيض و بطاقة لون Marmur Fine.

**التغليف**

علب 1 كجم 5 كجم و 20 كجم.

**مدة الصلاحية**

المنتج المعبأ مضمون لمدة 24 شهرا، إذا تم تخزينه في حزمته الأصلية المغلقة و عند درجات حرارة تتراوح بين + 5 درجة مئوية و +35 درجة مئوية.

**الإجراءات الأمنية**

توجيه الاتحاد الأوروبي CE/42/2004:

عصر فنزيانا (الطلاء الزخرفي)

قيم حدود الاتحاد الأوروبي عن Era Veneziana (كات A / لتر): 200 غرام / لتر (2010).

Era Veneziana يحتوي على 200 غرام / لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة.

مهيج/خطر على العين/ تهيج الجلد/ ابقاء بعيدا عن متناول الاطفال/تجنب ملامسة العينين/ في حالة ملامسة العينين، يتم غسلها فورا بالمياه العذبة و استشارة طبيب/ ارتداء قفازات مناسبة و حماية للعينين و الوجه. / اذا ابتلع، اطلب استشارة طبية فورا و ابرز هذه الحاوية او الملصق.

علامات الخطر بموجب التوجيهات EEC/548/67 و EC/45/1999 و بعد التعديلات والتغييرات.

يجب نقل المنتجات و تخزينها و استخدامها وفقا لمعايير النظافة و السلامة، اتركها لتجف تماما و يتم معاملتهم كنفايات خاصة.

للمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة.

Novacolor تضمن ان المعلومات الواردة تم تقديمها الى افضل الخبرات و المعارف التقنية و العلمية، و لكن لا يمكن اتخاذ اي مسؤولية عن النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق استخدامها حيث ان ظروف التطبيق خارجة عن ارادتها. نوصي بالتحقيق من ملائمة المنتج الى كل حالة محددة.

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n946_era-veneziana_20140829_101009.pdf>