مي-كو

طلاء معدني زخرفي، مع إحساس بصري قوي

"رؤية المدينة" هي مدينة المستقبل القريب، و هي المساحة التي سنقوم بتزيينها بشكل فعال مع الحلول الفاخرة و المبدعة.

الألوان والمواد التي تمزج في حلم واحد.

مفهوم "رؤية المدينة" يأخذنا إلى قصة جديدة حيث المواد و الألوان لها دور مهيمن:

أنها تساعدنا على بناء ثقافة الألفية القادمة.

مي-كو

طلاء معدني زخرفي، مع إحساس بصري قوي

ظلال اللون هنا دلالية تماما، كما قد تحدث اختلافات صغيرة.

للحصول على قراءة صحيحة للألوان فمن المستحسن فحص الكتالوج تحت أشعة الشمس المباشرة.

مي-كو هو طبقة الاكريليك لتزيين الجدران الداخلية، التي تسمح بتحقيق مجموعة متنوعة من التأثيرات البصرية المختلفة، من مزخرف للغاية الى ناعم تماما. يتوفر مي-كو كقاعدة، للتلوين مع نظام التلوين ميكسكولور من نوفاكولور.

**إعداد الركيزة:**

يجب أن تكون الركيزة جافة تماما، خالية من الغبار، مع عدم وجود الرطوبة و بقع الملح.على الأسطح التي تم اعدادها بشكل صحيح، تطبق طبقة أولية من مي-كو بمجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ. يجب إزالة اي كميات إضافية من المنتج.

**تأثير فوكو:**

بعد 8 ساعات على الأقل يتم تطبيق طبقة ثابتة من مي-كو مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ. العمل على السطح، بنفس المجرفة مرة أخرى، حتى الحصول على التأثير المطلوب.

**تأثير كيوتو:**

عندما تكون الطبقة الأولى جافة تماما، يتم تطبيق شريط الإخفاء عموديا او أفقيا، في شرائط من الحجم المطلوب، لإنشاء تأثير "النطاقات". يتم تطبيق الطبقة الثانية من مي-كو مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ، والحصول على سطح موحد. قبل جفاف المنتج تماما، يتم الضغط على السطح مع نفس مجرفة، حتى يتم تحقيق تأثير سلس تماما. إزالة شريط الاخفاء قبل جفاف المنتج تماما.

لتأثيرات أوكيناوا و أوساكا، يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية و فيديو التطبيق التعليمي.

**المحصول**

**نوفابريمر**: 8-10 متر مربع/لتر

**أكريليك:** 20-30 متر مربع/لتر

**مي-كو:**

**تأثير فوكو على الجدران السلسة:** 1،5-2،5 متر مربع/لتر في طبقتين

**تأثير فوكو على ركائز الخام:** 1-2 متر مربع/لتر في طبقتين

**تأثير أوكيناوا:** 1،5-2،5 متر مربع/ لتر في طبقتين

**تأثير كيوتو:** 2.5-1.5 متر مربع/في طبقتين

**تأثير أوساكا:** 3-2 متر مربع/لتر للطبقةالأولى، 5-4 متر مربع/لتر للطبقة الثانية

Novacolor srl

– 47121 فلوري – إيطاليا – فيا أ. سباليتشي 16

هاتف 401840 0543 39+

فاكس 414585 0543 39+

[Info@novacolor.it](mailto:Info@novacolor.it)

شركة مع نظام الجودة

معتمدة من DNV

ISO 9001

صنع في إيطاليا

نوفاكولور تلتزم بالحد من التأثير البيئي من خلال انتاج مواد صديقة للبيئة.

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n949_mi-ku_tx_20140826_113542.pdf>