سواحيلي

طبقة ذات زخرفة معمارية بمجرفة على الاسطح الداخلية، مع أنماط معدنية مذهلة

**المميزات العامة**

**سواحيلي** هو طبقة زخرفية للأسطح الداخلية مصنوعة من شحنة معدنية و مجاميع كوارتز المختارة التي تنتج الآثار البصرية الراقية و تخلق لعبة فريدة من الضوء و الظلال.

**الاستخدامات**

**سواحيلي** تسمح لتحقيق تأثيرات لونية و لمسية التي تجعل البيئة مريحة للغاية و تماشيا مع معظم الاتجاهات المتطورة في الديكور الداخلي.

**سواحيلي** هو منتج سهل التطبيق و يسمح للمصمم الخاص و المحترف لتحقيق تأثيرات ذات جودة عالية.

**مميزات التحديد**

طبيعة الموثق: البوليمر الاكريليك القائم على المياه.

الكثافة:

**سواحيلي ذات قاعدة فضية:** 1،25 +/- 0.05جم / مل

**سواحيلي ذات قاعدة ذهبية:** 1،25 +/- 0.05جم / مل

**الأداء**

إن تطبيق سواحيلي بسيط و عملي و ذلك بفضل تطبيقه مع فرشاة.

براعة سواحيلي تسمح لتطبيقه عندما تكون الركيزة غير سلسة ايضا.

سواحيلي يسمح لتحقيق عدد كبير من الآثار حسب الطلب، اعتمادا على ذوق المزخرف

**التخفيف**

سواحيلي: يتم التخفيف مع 20٪ من الماء كحد أقصى.

**تحذير**

يجب خلط المنتج بشكل صحيح قبل التطبيق.

لا يتم تطبيقها على أسطح جديدة؛ انتظر فترة النضج لمدة 4 اسابيع عادة.

**إعداد و تطبيق الركيزة**

(T= 25 درجة مئوية، UR=60%)

يجب أن تكون الركيزة جافة تماما، خالية من الغبار، مع عدم وجود الرطوبة و بقع الملح.

 يتم دمج او إعادة تسطيح السطح مع منتجات محددة إذا لزم الأمر.

في حالة العفن، يتم علاج السطح بواسطة منتجات محددة و مناسبة.

 يجب إزالة اي efflorescence و تقشير طلاء قديم.

 يجب إزالة الطبقات العليا من الطلاء القديم القائم على الجير وطلاء tempera.

يجب إزالة الغبار، الضباب الدخاني أو ودائع أخرى قبل التطبيق. وفي حالة الأسطح غير المتجانسة أو الطباشيرية، يتم تطبيق طبقة واحدة من Decofix (سداده الجدار المصغرة) المخفف، باستخدام فرشاة.

على الركائز الجافة والمدمجة، يتم تطبيق طبقة واحدة من Novaprimer (الاكريليك المصطبغ التمهيدي القائم على المياه) المخفف، باستخدام فرشاة أو اسطوانة.

يتم تطبيق طبقة واحدة من نوفالوكس E الأبيض على الطبقة الأساسية (الطلاء قابل للغسل)، المخفف، مع فرشاة أو بكرة ذات الشعر القصير.

عند جفاف المنتج، يتم تطبيق طبقة ثانية من نوفالوكس E الأبيض، المخفف، مع فرشاة أو بكرة ذات الشعر القصير.

**تأثير عادي**

يتم تطبيق طبقة واحدة من سواحيلي على الركيزة الجافة، الجاهزة للاستخدام، مع فرشاة "سبالتر".

يجب إزالة الركيزة الرطبة لإزالة أي عيوب أو كميات إضافية من المنتج.

لتعزيز المظهر الجمالي أو قوة الاختباء، فمن الممكن تطبيق طبقة ثانية من سواحيلي، المخفف مع 20٪ من الماء كحد أقصى باستخدام فرشاة "سبالتر".

وقت التجفيف: 24 ساعة تقريبا. اعتمادا على نوع الركيزة، معدل امتصاصها و الظروف البيئية.

**تأثير شانتونغ**

للحصول على تأثير جمالي أكثر توحدا، نوصي باستخدام نوفالوكس E، ملون مع نفس لون اختيار سواحيلي. يتم تطبيق طبقة واحدة من سواحلي على ركيزة جافة، مخففة مع 15-20٪ من الماء، مع الأسطوانة المتوسطة الشعر باستخدام مادة أكثر بقليل. يتم العمل على السطح رطب، مع "مجرفة لآثار شانتونغ والتارتان"، انطلاقا من أعلى السطح إلى أسفله.

على الركيزة الجافة، يتم تطبيق الطبقة الثانية من سواحيلي، المخفف مع 15-20٪ من الماء، و ذلك باستخدام الأسطوانة المتوسطة الشعر.

العمل على السطح الرطب، مع "مجرفة لتأثيرات شانتونغ و تارانت"، انطلاقا من أعلى السطح إلى أسفله.

للحصول على متطلبات في الموقع أو في حالة ظلال مشرقة /سواحيلية ذات قاعدة ذهب، فمن المستحسن تطبيق طبقة إضافية من سواحيلي، المخفف مع 15-20٪ من الماء، و ذلك باستخدام الأسطوانة ذات الشعر القصير.

وقت التجفيف: 24 ساعة تقريبا. اعتمادا على نوع الركيزة، و معدل امتصاصها و الظروف البيئية.

**تأثير الترتان**

للحصول على تأثير جمالي أكثر توحدا، نوصي باستخدام نوفالوكس E، ملون مع نفس لون اختيار سواحيلي. يتم تطبيق طبقة واحدة من سواحلي على ركيزة جافة، مخففة مع 15-20٪ من الماء، مع الأسطوانة المتوسطة الشعر باستخدام مادة أكثر بقليل. يتم العمل على السطح رطب، مع "مجرفة لآثار شانتونغ والتارتان"، انطلاقا من أعلى السطح إلى أسفله.

على الركيزة الجافة، يتم تطبيق الطبقة الثانية من سواحيلي، المخفف مع 15-20٪ من الماء، و ذلك باستخدام الأسطوانة المتوسطة الشعر.

العمل على السطح الرطب، مع "مجرفة لتأثيرات شانتونغ و تارانت"، مع حركات عمودية.

للحصول على متطلبات في الموقع أو في حالة ظلال مشرقة /سواحيلية ذات قاعدة ذهب، فمن المستحسن تطبيق طبقة إضافية من سواحيلي، المخفف مع 15-20٪ من الماء، و ذلك باستخدام الأسطوانة ذات الشعر القصير.

وقت التجفيف: 24 ساعة تقريبا. اعتمادا على نوع الركيزة، و معدل امتصاصها و الظروف البيئية.

**التوصيات**

اثناء عملية التطبيق بأكملها، يجب ان يكون المنتج محمي من تغيرات الباردة و العالية.

لا يمكن ان يقوم تطبيق الطبقة بوجود الهواء، الركيزة و المنتج ذات درجة حرارة اقل من 5 درجات مئوية و اعلى من 35 درجة مئوية، ولا تحت ضوء الشمس المباشر، ولا على الاسطح المغلية بشدة (حتى لو كان في الظل).

يجب ان تكون الرطوبة البيئية اقل من 75%، و رطوبة الركيزة يجب ان تكون اقل من 10%.

فإنه من المستحسن إكمال كل عمل مع المواد من نفس دفعة الانتاج. عند استخدام دفعات متعددة، ينصح باعادة خلط منتجات مختلفة معا لتجنب اختلافات طفيفة في التظليل.

للاستخدام الصحيح، تخفيف و تطبيق المنتجات ذكر هنا،استشارة ورقة البيانات التقنية لكل منهما.

**أدوات التنظيف**

مع الماء، مباشرة بعد الاستخدام.

**المحصول**

**سواحيلي**: 6-7 متر مربع/لتر، في طبقتين، اعتمادا على نوع الركيزة و معدل امتصاصها. فمن المستحسن تحديد المحصول الحقيقي مع اختبار أوّلي على الركيزة المحددة.

**الألوان**

مجموعة ألوان سواحيلي ذات قاعدة الفضة و الذهب.

**الحزم**

حزم 1 لتر و 5 لتر.

**مدة الصلاحية**

المنتج المعبأ مضمون لمدة 24 شهرا، إذا تم تخزينه في حزمة أصلية مغلقة و ودرجات حرارة مناسبة.

**الإجراءات الأمنية**

توجيه الاتحاد الأوروبي CE/42/2004:

سواحيلي (طلاء تأثير زخرفي)

قيمة الحد من الأتحاد الأوروبي لسواحيلي (كات A/لتر): 200جم/لتر (2010)

يحتوي سواحيلي على 200 غرام/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة.

المنتج لا يتطلب وضع علامات عليه وفقا للوائح المعمول بها. استخدام المنتج وفقا للمعايير الحالية للنظافة والسلامة. لا تفرغ في المصارف، دورات المياه أو على الأرض؛ بعد الاستخدام، لا يتم رميه في الحاويات، اسمح للبقايا بالجفاف و عاملهم على أنهم نفايات خاصة. تبقي بعيدا من وجود الأطفال. إذا ابتلعت، اطلب المشورة الطبية فورا، و اظهر هذه الحاوية أو هذا الملصق.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة.

Novacolor تضمن ان المعلومات الواردة تم تقديمها الى افضل الخبرات و المعارف التقنية و العلمية، و لكن لا يمكن اتخاذ اي مسؤولية عن النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق استخدامها حيث ان ظروف التطبيق خارجة عن ارادتها. نوصي بالتحقيق من ملائمة المنتج الى كل حالة محددة.

<http://www.novacoloroman.om/assets/en_n376_swahili_20150608_111250.pdf>